Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (приказ Минобрнауки России от 15.01.2018 № 30), входит в УГС 08.00.00. Техника и технологии строительства;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2019 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:  Ливанова Э.В., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

# 1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО и вариативной части ОПОП 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий;

-проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов;

-подбирать материалы и оборудование;

-использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; -выбирать способы соединения материалов;

-обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

-устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-требования к качеству материалов, используемых при   монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы.

-устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем;

- правила приемки и складирования арматуры;

-строение и свойства материалов;

- методы оценки свойств материалов;

-области применения материалов;

- классификацию и маркировку основных материалов;

-методы защиты от коррозии;

-способы обработки материалов.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ.

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа  систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплинами Химия, Физика, МДК.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

учебная нагрузка обучающегося  – 120 часов, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем - 108 часов;

самостоятельная работа обучающегося - 12 часов.

# 2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 108 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 76 |
| практические занятия | 20 |
| Консультации | 6 |
| Самостоятельная работа | 12 |
| Форма контроля - экзамен 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП. 04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимат

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение. | 1-2. Санитарно-технические устройства и системы обеспечения микроклимата. Связь с другими дисциплинами специальности. Информация о современных требованиях к устройствам. | 2 | 2 |
| Раздел 1. Свойства материалов |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Физические свойства материалов | 3-4. Основные физические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления труб и воздуховодов. Внутреннее строение материалов. | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Химические свойства материалов | 5-6. Основные химические свойства материалов. Жаростойкость. Кислостойкость. Коррозионностойкость. | 2 |  |
| Тема 1.3. Механические свойства материалов | 7-8. Основные механические свойства материалов. Прочность. Пластичность. Упругость. Твердость. Усталость. | 2 |  |
|  | 9-10. Практическая работа № 1. Определение твердости металлов | 2 | 3 |
| Тема 1.4 Технологические свойства материалов | 11-12. Основные технологические свойства материалов. Испытание материалов. | 2 | 2 |
| Раздел 2. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб и воздуховодов |  | 40 |  |
| Тема 2.1. Чугун | 13-14. Определение, химический состав чугуна. Получение чугуна. Влияние примесей на свойства чугуна. | 2 | 2 |
|  | 15-16. Белый и серый чугун: структура, свойства, применение, маркировка. | 2 |  |
|  | 17-18. Другие сорта чугунов: свойства, применение, маркировка. Ковкий чугун. | 2 |  |
|  | 19-20. Изделия из чугуна. Чугунные напорные и безнапорные трубы, фасонные части. Чугунные секционные отопительные приборы и котлы. | 2 |  |
|  | 21-22. Практическая работа № 2. Чугунные трубы и фасонные части к ним | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Сталь | 23-24. Определение, химический состав, получение стали. | 2 | 2 |
|  | 25-26. Углеродистые стали: классификация, свойства, маркировка. | 2 |  |
|  | 27-28. Легированные стали: виды, свойства, маркировка. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. | 2 |  |
|  | 29-30. Сталь и изделия из нее. Сортамент прокатных профилей. Стальные электросварные и бесшовные трубы. Сортамент труб, область применения. Оцинкованные трубы. Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием. | 2 |  |
|  | 31-32. Практическая работа № 3. Стальные трубы | 2 | 3 |
| Тема 2.3. Цветные металлы | 33-34. Медь: свойства, маркировка. Латунь. Бронза. | 2 | 2 |
|  | 35-36. Алюминий: свойства, маркировка. Сплавы алюминия. | 2 |  |
|  | 37-38. Применение изделий из цветных металлов. Трубы и отопительные приборы из цветных металлов. | 2 |  |
|  | 39-40. Практическая работа № 4. Изучение марок сплавов меди | 2 | 3 |
| Тема 2.4. Пластмассы и изделия из них | 41-42. Полимеры и пластические массы, способы их получения. Водопроводные и канализационные трубы и соединительные детали из полиэтилена, полипропилена, их свойства. Способы соединения. Область применения. | 2 | 2 |
|  | 43-44. Практическая работа № 5. Методы неразъемного соединения пластмасс | 2 | 3 |
| Тема 2.5. Асбестоцементные, керамические, стеклянные материалы и изделия из них | 45-46.Основные свойства асбеста, его получение. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы и муфты. Сортамент. Технические условия, область применения. | 2 | 2 |
|  | 47-48. Свойства керамических материалов. Область применения. | 2 |  |
|  | 49-50. Стеклянные материалы, их свойства, область применения в санитарной технике | 2 |  |
|  | 51-52. Практическая работа № 6. Трубы, изготовленные из неметаллических материалов | 2 | 3 |
| Раздел 3. Материалы для изготовления средств крепления |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Металлические средства крепления | 53. Металлические средства крепления общего назначения. Крепежные изделия. Проволока. Сетки проволочные. | 1 | 2 |
| Тема 3.2. Детали крепления трубопроводов | 54. Детали крепления трубопроводов, нагревательных и санитарно-технических приборов, а также приборов и оборудования газоснабжения. Детали крепления воздуховодов, пластмассовых труб. Правила приемки деталей крепления. | 1 | 2 |
| Тема 3.3. Детали крепления воздухопроводов | 55-56. Детали крепления воздухопроводов. Кронштейны. Хомуты. Траверсы. | 2 | 2 |
|  | 57-58. Практическая работа № 7 «Крепление трубопроводов и воздухопроводов» | 2 | 3 |
|  | Самостоятельные работы | 6 |  |
|  | 59-60. Конспект на тему «Виды коррозии в сантехнических устройствах. Способы защиты от коррозии» | 2 |  |
|  | 61-62. Расшифровка маркировок различных видов чугунов и сталей. | 2 |  |
|  | 63-64. Презентация по теме: «Конструкционные материалы» (один материал на выбор) | 2 |  |
| Итого 1 семестр | 64 |  |
| Раздел 4. Вспомогательные материалы |  | 12 |  |
| Тема 4.1. Уплотнительные материалы | 65-66. Уплотнительные материалы: свойства, состав. Применение уплотнительных материалов. | 2 | 2 |
|  | 67-68. Практическая работа № 8. Прокладочные и уплотнительные материалы для трубопроводов | 2 | 3 |
| Тема 4.2. Герметизирующие материалы | 69-70. Герметизирующие материалы: свойства, состав. Применение герметизирующих материалов. | 2 | 2 |
| Тема 4.3. Абразивные материалы | 71-72. Абразивные материалы: природные и искусственные. Свойства, состав. Применение материалов. | 2 |  |
| Тема 4.4. Клеи | 73-74. Синтетические и природные вещества для прочного соединения материалов. Их свойства. Основы для приготовления клея. | 2 |  |
| Тема 4.5. Лакокрасочные материалы | 75-76. Лакокрасочные материалы: свойства, состав. Применение лакокрасочных материалов. Наполнители. Растворители. Разбавители. Сиккативы. Краски и лаки. | 2 |  |
| Раздел 5. Энергосберегающие материалы |  | 6 |  |
| Тема 5.1. Теплоизоляционные материалы | 77-78. Теплоизоляционные материалы: свойства. Требования, предъявляемые к материалам. Классификация теплоизоляционных материалов. Их структура. | 2 | 2 |
| Тема 5.2. Гидроизоляционные материалы | 79-80. Гидроизоляционные материалы: свойства. Требования, предъявляемые к гидроизоляционным материалам. Классификация гидроизоляционных материалов. Их структура. | 2 | 2 |
|  | 81-82. Практическая работа № 9. Изоляционные материалы | 2 | 3 |
| Раздел 6. Арматура санитарнотехнических систем |  | 12 |  |
| Тема 6.1. Запорная арматура | 83-84. Общие сведения об арматуре. Запорная арматура: задвижки, вентиль и краны. | 2 | 2 |
| Тема 6.2. Водоразборная арматура | 85-86. Водоразборная арматура: смесители и их типы. Устройство, принцип работы. | 2 |  |
|  | 87-88. Водоразборная арматура: краны, их типы. Устройство, принцип работы. | 2 |  |
| Тема 6.3. Регулировочная арматура | 89-90. Регулирующая арматура, её виды и назначение, устройство и принцип действия. Предохранительные и обратные клапаны, их виды, устройство и принцип действия. | 2 |  |
| Тема 6.4. Грязевики, воздухосборники, конденсатоотводчики | 91-92. Конденсатоотводчики, воздухоотводчики, элеваторы, указатели уровней. Устройство, принцип работы. | 2 |  |
|  | 93-94. Практическая работа № 10. «Установка арматуры на трубопроводах» | 2 | 3 |
| Раздел 7. Измерительные приборы |  | 8 |  |
| Тема 7.1. Классификация измерительных приборов | 95-96. Назначение, классификация и принцип действия измерительных приборов. Манометры, термометры, водомеры, психрометры, гигрометры, измерительные трубки, термопары. | 2 | 2 |
| Тема 7.2. Приборы для измерения температуры | 97-98. Классификация приборов для измерения температуры. Принцип работы. Назначение и типы приборов для измерения температуры. | 2 | 2 |
| Тема 7.3. Приборы для измерения давления | 99-100. Классификация приборов для измерения давления. Принцип работы. Назначение и типы приборов для измерения давления. | 2 | 2 |
| Тема 7.4. Приборы для измерения расходов | 101-102. Приборы для измерения расходов газов и жидкостей. Механические и электронные анемометры. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельные работы | 6 |  |
|  | 103. Конспект на тему «Применение уплотнительных материалов» | 1 |  |
|  | 104. Конспект на тему «Абразивные изделия» | 1 |  |
|  | 105. Конспект на тему «Основные виды клеев. Способы их применение» | 1 |  |
|  | 106. Конспект на тему «Масляные лаки. Водные краски и пигменты» | 1 |  |
|  | 107. Конспект на тему «Органические и неорганические теплоизоляционные материалы» | 1 |  |
|  | 108.Конспект на тему «Свойства и области применения изола, гидроизола, бризола, металлоизола» | 1 |  |
|  | 109-114. Консультации - подготовка к экзамену | 6 |  |
|  | 115-120. Экзамен | 6 |  |
|  | Всего | 120 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата», лаборатории «Материаловедения».

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером;

- комплект учебно-методических пособий «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- образы изучаемых труб и фасонных частей;

- образцы запорной, регулирующей, предохранительной, водоразборной арматуры, противопожарной;

- образцы измерительных приборов.

Технические средства обучения:

- экран,

- мультимедиапроектор,

- персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение

- видеоматериалы,

- наглядные демонстрационные пособия,

- интернет-ресурсы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/4FA908FB-E65A-407E-AE24-0E0CE7911D1D (дата обращения: 26.10.2018).

Дополнительные источники:

- К.С. Орлов. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем микроклимата. - М.: Инфра-М, 2013.

- Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4 (дата обращения: 26.10.2018)

- Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. Материаловедение в санитарно-технических системах. - М.: Высшая школа ,2009.

- Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. Строительные материалы и изделия – М: ГУП ЦПП, 2008.

4. Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия». - М.: Инфра-М, 2005.

5. Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенко, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко. Материаловедение. - М.: Инфра–М, 2009.

6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.:ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов -М.:

ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП, 2004

Интернет-ресурсы:

http://www.materialscience.ru/

http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов.

Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

# 4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. | Текущий контроль: оценка результатов выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов; |  |
| подбирать материалы и оборудование; |  |
| использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования |  |
| Знания: |  |
| устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем; | Текущий контроль: устный опрос. оценка результатов выполнения самостоятельных работ. оценка результатов выполнения домашних работ. Экзамен. |
| правила приёмки и складирования арматуры; |  |
| устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
| комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
| требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
| назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы. |  |
| Общие компетенции: |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений. Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Оценка порядка выстраивания презентации |
| Профессиональные компетенции: |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| Форма контроля | Экзамен |