СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 9 |
| 3.1. | Текущий контроль | 9 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация Приложения | 32 |

1.Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входит в УГС 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

2. Показатели оценки результатов освоения    дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - распознавать и классифицировать конструкционные сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; - рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; - расшифровывать марки сталей и сплавов; - выбирать методы получения заготовок; - проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов; - подбирать материалы и оборудование; - использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения лабораторных работ |
| Знания: |  |
| - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композитных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; - методику расчёта и назначения режимов резания для различных видов работ.; - правила расшифровки марок сталей; - методы получения заготовок; - правила выбора методов получения заготовок; - физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; - основные свойства современных металлических и неметаллических материалов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Анализ степени участия обучающегося в работе малыми группами с целью выбора эффективного решения поставленной задачи. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Анализ степени участия обучающегося в работе малыми группами с целью выбора эффективного решения поставленной задачи. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Контроль и оценка работы малыми группами, оценка качества участия в научно-практической деятельности. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Анализ степени участия обучающегося в работе малыми группами с целью выбора эффективного решения поставленной задачи. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Оценка решений ситуационных задач. |
| Результаты обучения (профессиональных компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Оценка результатов выполнения практической работы |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования | Оценка результатов выполнения практических работ |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических работ |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с переработкой информации из различных источников, в том числе Интернет- ресурсов |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Вопросно-ответная беседа с целью выявления способностей обучающегося к поиску и использованию информации, необходимой для выявления эффективного выполнения задач. |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | Анализ степени участия обучающегося в работе малыми группами с целью выбора эффективного решения поставленной задачи. |

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| --- | --- |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма контроля | Дифференцированный зачет |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Вопросы для устного опроса

Тема 1.5 Производство чугуна.

1.Опиши работу доменной печи, используя плакат «Доменная печь»

- Какие материалы необходимы для выплавки чугуна.

- Классифицируй продукцию доменного производства.

- Определи производительность доменной печи.

Тема 2.5. Свойства металлов и сплавов.

- Опиши основные механические свойства металлов и сплавов.

  - Классифицируй механические испытания металлов.

  - Объясни, как происходит определение прочности на растяжение металлов. Как ведет себя образцы хрупких и пластичных материалов после растяжения.

- Опиши метод определения твердости материала:

    - по Бринеллю

    - по Роквеллу

      - по Виккерсу

Тема 3.1 Свойства материалов

- Назовите основные свойства металлов.

- Что называется кристаллизацией расплавов?

- Назовите основные виды коррозии металлов.

- Что называется сплавом?

- Что называется эвтектикой?

- Какая существует связь между твердым раствором и свойствами сплава?

- Какими свойствами характеризуются металлы?

- Какие существуют виды деформации металлов?

- Что является основными характеристиками механических свойств металлов?

- Какие существуют методы определения твердости металлов и сплавов?

- Что называется технологическими свойствами материалов?

- Какие существуют технологические пробы металлов?

Критерии оценки усвоения знаний:

Оценка «5» ставится, если студент показал полное знание и понимание всего материала, смог составить полный и правильный ответ, сформулировал точное определение и истолкование основных понятий, аргументировано утверждал суждение.

Оценка «4» ставится, если студент показал знания всего изученного программного материала. Дал полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допустил незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала.

Оценка «3» ставится, если студент усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.

Оценка «2» ставится, если студент не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3.1.2 Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины:

Лабораторная работа №1 Ознакомление с устройством и работой

металлографического микроскопа

Лабораторная работа №2 Ознакомление с методикой измерения твердости

по Бринеллю

Лабораторная работа №3 Изучение микроструктуры и свойств

углеродистой стали

Лабораторная работа №4 Изучение микроструктуры чугуна

Лабораторная работа №5 Закалка углеродистой стали

Лабораторная работа №6 Отпуск углеродистой стали

Практическая работа №1 Назначение режимов термической обработки стали

Практическая работа №2 Выбор материала по назначению и условиям

эксплуатации для изготовления конкретных деталей машин и различного вида инструментов

Практическая работа №3 Выбор способа литья с учетом назначенной

программы выпуска и точностью изготовления

Практическая работа №4 Расчет режимов резания при точении, сверлении

Дифференцированный зачет

Приложение 2

Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

Вариант №1

- Определите формулу цементита:

а) FeC б)Fe3C в) Fe2C

- Дополните определение: «Перлит – механическая смесь …..

а) аустенита + цементита б)аустенита + феррита в) аустенита + феррита

- Аустенит- твердый раствор углерода в

а)	α –Fe

б)	β- Fe

в)	γ –Fe

- Эвтектика - это

а) механическая смесь 2-х твердых фаз, б) химическое соединение

в)  твердый раствор внедрения углерода  в кристаллическую решетку

- Линия ликвидус:

а) конец плавления

б) начало кристаллизации в) а) и б)

- Сталь - сплав железа с углеродом, где углерода меньше:

а) 0,08% б) 2,14% в) 6,67%

- Эвтектоидные стали содержат углерода:

а) 0,08%

б) менее 0,08 %

в)  более	0,08%

- Доэвтетоидные стали содержат углерода:

а) 0,08%

б) менее 0,08% в) более 0,08%

- Заэвтектические чугуны содержат углерода:

а) 4,3%

б)2,14% - 4,3%

в) 4,3%  - 6,67

- Качество углеродистой стали зависит от...

а) Количества вредных примесей

б) Вида механической обработки

в) Количества углерода

Вариант 2

  - Дополните фразу: «Пластичность металла или сплава - это ...

1.Свойство изменять свои формы и размеры без разрушения

2.Сопротивление изнашиванию

3.Способность расплавленного металла заполнять литейную форму.

4. .Процесс постепенного накопления повреждений

- Свойство материалов противостоять коррозионному воздействию газов при высокой температуре называют ...

- Жаропрочностью

  - Жаростойкостью

      - Твердостью

      - Пластичностью

    - Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают

- образцу плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения, называют...

1.Статическими испытаниями

2.Динамическими испытаниями

3.Усталостными испытаниями

4.Технологические испытания

      - Для чего нужны флюсы, при введении их в доменную печь при производстве чугуна?

1.Для улучшения качества чугуна

2.Для понижения температуры плавления пустой породы железной руды

3.Для повышения температуры внутри доменной печи

4.В качестве источника топлива

- .Какую группу дефектов представляют искажения кристаллической решетки, изображенные на рисунке?

- Точечные

- Линейные

- Поверхностные

- Объемные

6.Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?

- Содержание углерода более 0,8 %

- Содержание углерода более 4,8%

- Содержание углерода не более 2,14%

- Содержание углерода более 0,002%

  - Твердость металла по Бринеллю замеряют путем вдавливания в образец:

    - Стального закаленного шарика.

    - Алмазного  конуса

    - Алмазной пирамидки 4.Стальной пирамидки

  - Как называется химико-термическая обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

        - Цементация

        - Нормализация

        - Улучшение

        - Цианирование

- Сплав меди и цинка – это:

      - Бронза

- Баббиты

- Латун

- Дюралюмин

10.Укажите, какова форма графита в ковком чугуне?

1.Хлопьевидная

2.Шаровидная

3.Пластинчатая

4.В высокопрочном чугуне графита нет

Вариант 3

1. Какой из перечисленных элементов лишний?

а) марганец

б) ниобий

в) кислород

2. Какие из перечисленных элементов наиболее сильно повышают твердость стали?

а) марганец

б) хром

в) титан

3. Выберите правильную маркировку, соответствующую данному описанию: высококачественная легированная сталь содержит 0,30 % углерода, до 1 % хрома, марганца, кремния и до 2 % никеля.

а) 30Х2Н4А

б) 30ХГСА

в) 30ХГСН2А

4. Чем насыщают цементируемые стали?

а) кислородом

б) водородом

в) углеродом

5. Избыточные карбиды в составе стали способствуют:

а) хрупкому разрушению

б) увеличению прокаливаемости

в) снижают теплостойкость

6. Основным и распространенным конструкционным материалом является:

а) сталь

б) чугун

в) бронзы

7. Каково назначение легирования?

а) позволяет повысить технологические свойства

б) позволяет повысить химические свойства

в) позволяет повысить механические свойства

8. Основное требование к автоматным сталям:

а) хорошая обрабатываемость резанием

б) хорошая свариваемость

в) повышенная пластичность и вязкость

9. Основное требование к строительным сталям:

а) хорошая обрабатываемость резанием

б) хорошая свариваемость

в) повышенная пластичность и вязкость

10. Склонность стали к образованию горячих и холодных трещин зависит:

а) от резкого охлаждения

б) от содержания углерода

в) от содержания легирующих элементов

Вариант 4

Выберите правильный вариант ответа:

1. Какой элемент в составе стали понижает ее коррозионную стойкость?

а) углерод

б) сера

в) марганец

2. Коррозия – это …

а) физико-химическое взаимодействие различных металлов между собой

б) процесс разрушения металла под действие воды, масла

в) самопроизвольное физико-химическое разрушение и превращение полезного металла в бесполезные химические соединения.

3. Как влияют легирующие элементы в борьбе с коррозией?

а) не влияют

б) повышают антикоррозионную стойкость

в) уменьшают антикоррозионную стойкость

4. Химический элемент, применяемый для легирования коррозионно-стойких сталей

а) Cr

б) W

в) Cu

5. Фосфатирование – это…

а) получение на изделии поверхностной пленки из нерастворимых солей железа или марганца

б) получение на изделии пленки путем обработки сильным окислителем

в) воронение стали

6. Термопластичные полимеры имеют структуру …

а) линейную; б) сферолитную; в) фибрилярную; г) сетчатую;

7. Термореактивные полимеры имеют структуру…

а) разветвленную; б) линейную 4 в) сферолитную; г) пространственную (сшитую)

3. Процесс самопроизвольного необратимого изменения свойств полимера в процессе его хранения или эксплуатации называется…

а) деструкцией; б) старением; в) абляцией

8. К термопластам относятся…

а) полипропилен; б) стеклотекстолит в) гетинакс в) эпоксидная смола

9. Для защиты пластмасс от старения в их состав вводят…

а) отвердитель б) наполнитель в) стабилизатор г) пластификатор

10.Наибольшую теплостойкость имеют пластмассы на основе..

а) полиэтилена б) фенолформальдегидных смол в) полиамидов г) кремнийорганических полимеров

Критерии оценки:

Оценка «5» ставится, если правильно выполнено 91-100 % заданий.

Оценка «4» ставится, если правильно выполнено 70-90% заданий

Оценка «3» ставится, если правильно выполнено 51-70 % заданий

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.

Тест по материаловедению

Тест № 1

Тема: Основные сведения о строении, свойствах и методах испытания

металлов и сплавов

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Верно ли утверждение, что к цветным металлам и образованных из них

сплавов относится сталь и чугун?

а) да б) нет

2. В каком из перечней перечислены механические свойства металлов?

а) плотность, температура плавления, цвет

б) спекаемость, свариваемость, штампуемость

в) прочность, твердость, пластичность, упругость

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. На какие группы подразделяются твердые тела в зависимости от их

внутреннего строения

а) аморфные и кристаллические

б) легкоплавкие и тугоплавкие

д) черные и цветные

4. От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их внутреннего строения?

а) от химического состава

б) от типа кристаллической решетки.

в) от количества компонентов.

5. Макроскопический анализ материалов позволяет определить:

а) химический состав

б) механические свойства

в) форму и размер зерен, макродефекты, макрохимическую неоднородность

6. Прочность – это способность материала

а) Сопротивляться действию внешних сил без разрушения

б) Восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки

в) Сопротивляться проникновению более твердого материала

7. Какой из индентеров применяется при определении твердости методом

Виккерса?:

а) Закаленный шарик ø 10мм

б) Алмазная пирамида с углом между диагоналями 136 º

в) Алмазный конус с углом при вершине 120º г)

8. Упругость – это

а) способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь

б) способность материала изменять свою форму при приложении внешних

нагрузок не разрушаясь

в) способность материала изменять свою форму под действием внешней

нагрузки и восстанавливать ее после снятия

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Какий из способов исследования материалов применяют для выявления

внутренних дефектов?

а) рентгеновский

б) по излому

в) электронный микроскоп

г) магнитный метод

10. Дополните описание определения твердости методом Роквелла:

В качестве индентора используют ____1____ при испытании ___2___

материалов и ____3____ при испытании ____4____материалов

а) 1- алмазный конус, 2 – твердых 3- стальной закаленный шарик 4 - мягких

б) 1- алмазную пирамиду , 2 – твердых 3- стальной шарик 4 - мягких

в) 1- алмазный конус, 2 – мягких; 3- стальной закаленный шарик; 4 - твердых

11. Какой метод определения твердости применяется для тонких деталей и

поверхностных слоев?

а) Роквелла

б) Бринелля

в) Виккерса

г) метод Шора

12. В чем сущность атомно-кристаллического строения металлов?

а) их атомы располагаются хаотично

б) их атомы расположены в геометрически правильном порядке

в) их атомы сохраняют ближний порядок

г) атомы расположены закономерно

4 уровень (правильный ответ 1балл)

13. Установите соответствие шкал при определении твердости методом Роквелла.

14. По предложенному описанию определите тип кристаллической решетки:

В такой решетке атомы расположены в вершинах и в центре каждой грани

куба. Каждый угловой атом входит в восемь ячеек, а находящийся в центре

грани- в две соседние. Эту решетку имеют металлы : Al, Cа , Feγ , Ni, Pb,Au

и др.

а) объемноцентрированный куб

б) гексагональная плотноупакованная решетка

в) гранецентрированный куб

г) тетраидер

Шкала №

варианта

Индентор

Полная

нагрузка,

КГС

Цвет

шкалы

Обозначение

твердости

А 1 конус 150 черный НRС

В 2 конус 150 черный НRА

С 3 закаленный шарик 100 красный НRВ

5 уровень (правильный ответ 1 балл )

15. Определите правильную строку

а) обрабатываемость материала зависит от его структуры

б) от твердости материала

в) от теплопроводности

г) все варианты ответов правильные

16.Определите правильную строку

а) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на

растяжение

б) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на

ударную вязкость

в) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на

усталость

г) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на

ползучесть

Эталоны ответов (тест № 1)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Вариант ответа

б в а б в а б в а а в б 2,3,1 в г а

Тест № 2

Тема: Основные сведения из теории сплавов. Диаграмма состояния

железоуглеродистых сплавов.

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Можно ли определить по диаграмме Fe-C температуры термической

обработки?

а) да б) нет

2. Как называется линия первичной кристаллизации сплавов?

а) солидус б) ликвидус

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Сплав – это вещество

а) состоящее из двух и более металлов

б) состоящее из металлов и неметаллов

в) состоящее из двух и более компонентов

4. Выберите способы получения сплавов:

а) сплавление

б) сварка

в) спекание

5. Линия ликвидус соответствует точкам

а) АВСD

б) AB

в) AHJE

г) GSE

6.Эвтектика для стали

а) 2,14%С

б) 0,8%С

в) 4,3 %С

г) 6,67%С

7. Какая из структурных составляющих диаграммы имеет низкую прочность и

высокую пластичность

а) аустенит

б) ледебурит

в) цементит

г) феррит

8. Каким содержанием углерода ограничивается область сталей на диаграмме

Fе-С?

а) 2,14 %

б) 2 %

в) 0,83 %

г) 4,3 %

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Какую структуру имеет эвтектоидная сталь при 1000 °

а) Перлит

б) Аустенит + жидкий раствор

в) Аустенит + цементит

г) Аустенит

10. Определите температуру начала первичной кристаллизации чугуна,

содержащего 3 % с углерода.

а) 727 ºС

б) 1147 °С

в) 1300 °С

г) 1410 °С

11. Определите температуру до которой нужно нагреть сталь У10 (1% углерода)

для получения однородной структуры аустенита.

а) 790 °С

б) 835 °С

в) 727 °С

г) 1450 °С

12. Определите точку АСт для стали У10.

а) 805 °С

б) 850° С

в) 727 °С

г) 770° С

4 уровень (правильный ответ 1 балл)

13. По предложенному описанию определите структуру сплава:

компоненты не растворяются и химически не взаимодействуют между

собой в твердом состоянии. Свойства сплава средние из свойств элементов,

которые его образуют.

а) твердые растворы

б) механические смеси

в) химическое соединение

14. По следующему описанию определите структурную составляющую

железоуглеродистых сплавов:

Это химическое соединение железа с углеродом. Наибольшее содержание

углерода - 6,67%. Характерными особенностями структуры являются

высокая твердость и низкая пластичность.

а) аустенит

б) цементит

в) перлит

г) ледебурит

5 уровень (правильный ответ 1 балл)

15. Определите правильную строку:

а) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее

состав – феррит и перлит

б) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее

состав – аустенит и ледебурит

в) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее

состав – феррит и цементит

г) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют доэвтектоидной, ее

состав – феррит и перлит

16. Найдите ошибку:

а) Перлит – это эвтектоидная смесь феррита и цементита

б) Критические точки железа: 15390

, 13920

, 9110

, 5000

в) Выше линии ACD все стали и чугуны находятся в расплавленном состоянии

г) На линии GS начинается вторичная кристаллизация доэвтектоидных сталей

Эталоны ответов (тест № 2)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Вариант ответа

а б в а,в а б г а г в б а в б а б

Тест № 3

Тема: Железоуглеродистые сплавы

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Выберите продукты доменного процесса

а) сталь б) латунь, бронза в) чугун, ферросплавы

2. Верно ли утверждение, что сера ухудшает механические свойства чугуна и

стали

а) да б) нет

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Сталь – это

а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14%

б) сплав железа с углеродом, где углерода 2,14%

в) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%

4. Основными видами машиностоительных чугунов являются

а) серый, ковкий

б) высокопрочный, антифрикционный, легированный

в) все перечисленные

5. По химическому составу стали делятся на:

а) углеродистые и легированные

б) качественные и высококачаственные

в) конструкционные и инструментальные

6.Укажите форму графита высокопрочного чугуна:

а) пластинчатый

б) шаровидный

в) хлопьевидный

7. Основными сталями для изготовления рессор и пружин являются:

а) углеродистые конструкционные

б) конструкционные стали с повышенным содержанием углерода 0,5 -0.7%,

дополнительно легированные марганцем, хромом, ванадием, кремнием.

в) инструментальные легированные с повышенным содержанием вольфрама,

ванадия.

8. Чугун –это

а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14%

б) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%

в) сплав железа с углеродом и другими примесями

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Дополните следующее утверждение:

Основная особенность быстрорежущих сталей-__1__, они сохраняют

высокую твердость при нагреве до температур ___2___

а) 1 - прочность, 2 – 500 ºС

б) 1 – теплостойкость, 2 – 600 ºС

в) 1 – износостойкость, 2 - 700 ºС

г) 1- твердость, 2 - 600 ºС

10. Выберите стали для режущего инструмента

а) Ст0 б) 9ХФ в) ШХ15 г) У13

11. Какие из перечисленных элементов определяют химический состав стали:

а) кремний, марганец, сера, фосфор

б) железо, углерод, кремний, марганец, сера, фосфор

в) железо, углерод, кремний, марганец, сера

г) железо, углерод, кремний, марганец

12. Ковкие чугуны получают:

а) из отливок белого чугуна путем отжига

б) путем введения в их состав легирующих компонентов

в) добавлением в жидкий чугун небольших присадок

г) в доменных печах

4 уровень (правильный ответ 1 балл)

13. Установите соответствие. Что обозначают буквы в марках сталей?

1. Ст

2. У

3. А (в конце марки стали)

4. А (в начале марки стали)

5. ШХ

6. Р

7. Ш (в конце марки)

А. Особовысококачественная сталь

Б. Углеродистая конструкционная сталь

обыкновенного качества

В. Инструментальная быстрорежущая

Г. Углеродистая инструментальная сталь

Д. Углеродистая конструкционная автоматная сталь

Ж. Легированная конструкционная

шарикоподшипниковая

З. Сталь высококачественная

14. Установите соответствие марок материалов

1.АЧС1 А.Жаростойкий чугун

2. ВЧ100 Б. Конструкционная качественная сталь с повышенным

содержанием марганца

3. ЧХНТ В. Инструментальная легированная

4. 60Г Г. Антифрикционный серый чугун

5. АС40 Д. Инструментальная быстрорежущая сталь

6. 9ХФ Ж. Высокопрочный чугун

7. Р12Ф3 З. Конструкционная автоматная свинецсодержащая

1 уровень (правильный ответ 1 балл)

15. Определите правильную строку:

а) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на перлитной

основе

б) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на ферритовой

основе

в) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на

мартенситной основе

г) все перечисленные варианты ответов правильные

16. Найдите ошибку:

Стали для измерительного инструмента должны иметь:

а) высокую износостойкость

б) высокую ударную вязкость

в) мартенситную структуру

г) мало изменяющийся коэффициент теплового расширения

Эталоны ответов (тест № 3)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

Вариант ответа

в а в в а б б а б б, г б а а б

Вопрос №13 Вопрос №14

№ п/п Вариант ответа Вариант ответа

1 Б Г

2 Г Ж

3 З А

4 Д Б

5 Ж З

6 В В

7 А Д

Тест № 4

Тема: Термическая, химико-термическая и термомеханическая обработка

металлических материалов

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Верно ли утверждение, что термическая обработка изменяет свойства

материала?

а) да б) нет

2. В каком из перечней указаны этапы термической обработки?

а) нагрев до определенной температуры, выдержка при этой температуре и

охлаждение

б) нагрев до определенной температуры и выдержка

в) нагрев до определенной температуры и охлаждение

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Что называют термической обработкой?

а) процесс пластического упрочнения поверхностного слоя металла

б) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев химическими

элементами

в) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения

его структуры, механических и физических свойств

г) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения

химического состава материала

4. Закалка- это ...

а) нагрев стали до высоких температур, выдержка при этих температурах и

последующее быстрое охлаждение

б) нагрев стали до определенных температур, небольшая выдержка и

охлаждение на спокойном воздухе

в) нагрев поверхностного слоя металла

г) насыщение поверхностного слоя металла углеродом

5. Химико-термическая обработка-это ...

а) процесс преобразования материала под действием температуры

б) нагрев металла до определенной температуры и медленное охлаждение

в) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев изделия одним или

несколькими химическими элементами

г) процесс нанесения на изделия металлов

6. Из перечисленных дефектов термической обработки, выберите неисправимые

а) перегрев

б) коробления

в) обезуглероживание

г) трещины

7. Какое из представленных определений соответствует понятию «нормализация»?

а) нагрев стали до определенной температуры, с последующим охлаждением на

воздухе

13

б) нагрев стали до температуры 1100-1200ºС, с последующим медленным

охлаждением

в) нагрев стали до определенной температуры, с последующим быстрым

охлаждением

г) нагрев закаленной стали до определенной температуры и охлаждение

8. Укажите температуру среднего отпуска

а) 250 – 300 º в) 350 -500 º

б) 650 – 700 º г) 150 – 200 º

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Какие из перечисленных сталей закаливаются?

а) У11 б) 15кп в) 50 г) 05кп

10. Какие виды закалок изображены на рисунке? 2 балла

а) закалка в одном охладителе, закалка в двух средах (через воду в масло)

б) закалка в одном охладителе, изотермическая

в) закалка в одном охладителе, ступенчатая

г) закалка в одном охладителе, поверхностная

11. Дополните определение цементации:

Цементация – это процесс 1 насыщения__2__слоя стальных изделий__3__

а) 1 – быстрого, 2 – поверхностного, 3- азотом

б) 1 – диффузионного, 2 – поверхностного, 3- азотом

в) 1 – диффузионного, 2 – поверхностного, 3- углеродом

г) 1 – диффузионного, 2 – поверхностного, 3- углеродом и азотом одновременно

12. Какие из перечисленных видов обработки способны устранить химическую

неоднородность в стальных отливках?

а) азотирование в) старение

б) цементация г) диффузионный отжиг

4 уровень (правильный ответ 1 балл)

13. По следующему описанию определите вид обработки материала:

Эта обработка предполагает совмещение в одном технологическом процессе

нагрева изделий до определенных температур и пластическое деформирование.

а) термическая обработка

б) термомеханическая обработка

в) диффузионная металлизация

г) химико-термическая обработка

время

tCº

время

tCº

14. Определите вид упрочняющей обработки (термической или химикотермической) для шестерни из стали марки 38Х2МЮА, чтобы поверхность

зубьев стала твердой и износостойкой, а сердцевина осталась более мягкой

и вязкой.

а) улучшение, азотирование в) цементация, закалка

б) поверхностная закалка, отпуск г) азотирование, закалка

б) закалка, отпуск

5 уровень (правильный ответ 1 балл)

15. Определите правильную строку:

а) после цементации содержание углерода в изделии достигает 0,8 – 1,2 %

б) после цементации содержание углерода до середины детали сохраняется в

пределах 1,2 – 2,0 %

в) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях достигает 0,8

– 1,2 %, постепенно уменьшаясь к середине

г) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях увеличивается

до 3%

16. Определите правильную строку:

а) при высоком отпуске мартенсит превращается с троостит отпуска

б) при высоком отпуске мартенсит превращается с сорбит отпуска

в) при высоком отпуске мартенсит закалки переводится в отпущенный мартенсит

г) при высоком отпуске сорбит превращается в мартенсит отпуска

Эталоны ответов (тест №4)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Вариант ответа

а а в а в г а в а,в а в г б а в б

Тест № 5

Тема: Цветные металлы и сплавы

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. В каком из перечней указаны цветные металлы и сплавы

а) железо, сталь, чугун б) алюминий, латунь, бронза

2. В каком из перечней указан химический состав простой латуни?

а) медь, цинк б) медь, олово в) медь, никель

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Выберите характерное свойство меди:

а) упругость б) прочность в) пластичность

4. Как классифицируют латуни по химическому составу?

а) на простые и сложные (специальные)

в) на литейные и обрабатываемые давлением.

б) на двойные и тройные.

5. Какое количество компонентов входит в состав латуни марки ЛАЖ 60 -1 -1

а) Два б) Три в) Четыре

6. Цифра в маркировке алюминия указывает на:

а) электропроводность

б) процентное содержание алюминия (примесей)

в) прочность

7. Укажите химический состав бронзы БрОЦ 4-3

а) медь, олово, цинк б) медь, цинк, свинец в) олово, цинк

8. Латунь - это

а) сплав меди с оловом и другими элементами

б) сплав меди с цинком, где цинка до 40%

в) сплав меди с никелем

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Какие из свойств магния не позволяют применят его как конструкционный

материал?

а) малая плотность

б) низкая температура плавления

в) низкие механические свойства

10. Из предложенных марок выберите литейные алюминиевые сплавы

а) АЛ7 б) Д16 в) АЛ24 г) АК8

11. Укажите % содержание алюминия для марки А 97?

а) 99,95 б) 99,97 в) 99,99

12. Дополните утверждение:

по технологии изготовления изделий алюминиевые сплавы делятся на:

а) литейные и деформируемые

б) деформируемые и спеченные

в) литейные, деформируемые и спеченные

4 уровень (правильный ответ 1балл)

13. Из предложенного перечня выберите требования, предъявляемые к

антифрикционным материалам:

а) высокая твердость, износостойкость

б) низкий коэффициент трения, пластичность

в) высокая упругость, вязкость

г) высокая износостойкость, малый коэффициент трения, микрокапиллярность

14. Установите соответствие:

№

п/п

Марка

материала

Вариант

ответа

Расшифровка марки

1 А999 А Баббит оловянный

2 Д16 Б Алюминиевый ковачный сплав

3 АК8 В Медь

4 АЛ2 Г Бронза алюминиевая

5 МА8 Д Дуралюминий

6 ВТ5 Е Алюминиевый литейный сплав (силумин)

7 М00 Ж Деформируемый титановый сплав

8 ЛА77-2 З Алюминий особой чистоты

9 БрА7 И Латунь деформируемая

10 Б83 К Магниевый сплав

5 уровень (правильный ответ 1балл)

15. Определите правильную строку:

а) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 45%, так как

дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению

прочность

б) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 10%, так как

дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению

прочность

в) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 30%, так как

дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению

прочность

16.Найдите ошибку:

а) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра,

тем ниже электропроводность меди

б) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра,

тем больше в ней примесей

в) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра,

тем меньше в ней примесей

Эталоны ответов (тест №5)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Вариант ответа

б а в а в б а б в а,в б в г а в

Вопрос 14

№

п/п

Вариант ответа

1 З

2 Д

3 Б

4 Е

5 К

6 Ж

7 В

8 И

9 Г

10 А

Тест № 6

Тема: Твердые сплавы, минералокерамика, абразивные материалы

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Верно ли утверждение, что твердые спеченные сплавы получают методом

порошковой металлургии?

а) да б) нет

2. В каком из перечней указаны естественные абразивные материалы?

а) карбид бора, электрокорунд, карбид кремния

б) корунд, наждак, алмаз

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Из каких компонентов состоит твердый сплав вольфрамовой группы ( ВК)?

а) из зерен карбида титана, связанных кобальтом

б) из зерен карбида тантала, связанных кобальтом

в) из зерен карбида вольфрама, связанных кобальтом

4. Основными компонентами твердых сплавов являются:

а) карбиды тугоплавких материалов, связанных кобальтом

б) различные металлы связанные кобальтом

в) тугоплавкие металлы связанные кобальтом

5. Основное назначение связки абразивных материалов:

а) повышение прочности инструмента

б) повышение твердости инструмента

в) соединение и цементация абразивного материала для образования инструмента

6. Выберите свойства характерные для минералокерамических сплавов:

а) твердость, сопротивление изгибу, износостойкость

б) твердость, теплостойкость, износостойкость, химическая стойкость

в) твердость, теплостойкость, ударная вязкость

7. Твердость абразивного инструмента характеризуется:

а) сопротивлением связки вырыванию абразивных зерен внешним силам

б) соотношением в нем зерен, связки и пор

в) размером зернистости абразивного материала

8. Из предложенных вариантов выберите сплав для черновой обработки серого

чугуна

а) ВК4

б) ТТ20К9

в) Т5К10

г) ВК8

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Дополните технологию изготовления спеченных твердых сплавов

Основными технологическими процессами порошковой металлургии являются:

а) формование смесей, спекание

б) получение порошков, приготовление смесей, формование смесей, спекание

в) получение порошков, приготовление смесей, спекание

10. Дополните утверждение:

зернистость абразивных материалов определяется _1_, оказывает влияние

на ___2___обрабатываемой поверхности

а) 1 - размерами абразивных зерен , 2- шероховатость

б) 1 - формой абразивных зерен , 2- точность

в) 1 - видом абразивных зерен , 2- твердость

11. Для какой обработки используют абразивные материалы зернистости 63-50

(шлифзерно)

а) чистовое шлифование

б) отделочное и профильное шлифование

в) предварительное шлифование со снятием большого припуска

г) хонингование

12. Дополните алгоритм расшифровки сплава ТК

цифра после «Т» указывает на содержание в сплаве 1 , после «К» 2 ,

остальное ___3___

а) 1 – титана , 2 – кобальта, 3 - вольфрама

б) 1 – карбида титана , 2 – кобальта, 3 - вольфрама

в) 1 – титана , 2 – кобальта, 3 – карбид вольфрама

г) 1 – карбида титана , 2 – кобальта, 3 -карбид вольфрама

4 уровень (правильный ответ 1балл)

13. Установите соответствие:

№

п/п

Марка Вариант

ответа

Расшифровка марки

1 Т5К10 А Минералокерамический твердый сплав (микролит)

2 ВК15 Б Титанотанталовольфрамокобальтовый сплав

3 ТТ8К6 В Безвольфрамовый твердый сплав на основе

карбонитрида титана

4 КНТ16 Г Титановольфрамокобальтовый сплав

5 ЦМ332 Д Вольфрамокобальтовый твердый сплав

14. Определите марку твердого сплава:

двухкарбидный твердый сплав с массовой долей карбида титана -30%,

кобальта – 4%, 66% -карбида вольфрама

а) ВК4

б) 15К6

в) Т30К4

г) ТТ7К12

5 уровень (правильный ответ 1балл)

15. Определите правильную строку

а) Свойства твердых сплавов определяются главным образом содержанием

кобальта, его увеличение повышает прочность, но снижает твердость и

износостойкость

б) Свойства твердых сплавов определяются главным образом содержанием

кобальта, его увеличение повышает твердость, но снижает прочность и

износостойкость

в) Свойства твердых сплавов определяются главным образом содержанием

кобальта, его увеличение повышает износостойкость, но снижает твердость и

прочность

16. По предложенному описанию определите вид связки:

Эта связка придает абразивным инструментам прочность и упругость, но не

теплостойка. Входит в состав инструментов, которым производят отрезные

работы, обработку фасонных поверхностей, скоростное шлифование

а) керамическая б) вулканитовая в) бакелитовая г) магнезиальная

Эталоны ответов (тест №6)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

Вариант ответа

а б в а в б а г б а в г в а б

Вопрос 13

№

п/п

Вариант ответа

1 Г

2 Д

3 Б

4 В

5 А

21

Тест № 7

Тема: Неметаллические материалы

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

1. Верно ли утверждение, что полимеры получают из мономеров ?

а) да б) нет

2. Выберите вулканизатор резины?

а) сажа

б) оксид кремния

в) сера

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

3. Пластмассы -это

а) синтетические материалы на основе мономеров

б) искусственные материалы, полученные на основе органических

высокомолекулярных веществ-полимеров

в) искусственные материалы полученные реакцией полимеризации

4. Пластмассы, в состав которых входят полимеры разветвленной и линейной

формы называются:

а) реактоплаты

б) термопласты

в) гетинакс

5. Резина-это:

а) продукт вулканизации резиновой смеси

б) материал на основе каучука

в) продукт вулканизации каучука с наполнителями

6. Из предложенных вариантов выберите свойства характерные для резины:

а) твердость , прочность, пластичность

б) твердость, теплостойкость, износостойкость, химическая стойкость

в) высокая эластичность, вибростойкость, химическая стойкость, механическая

прочность на разрыв

7. В зависимости от состава и вида наполнителя пластмассы

классифицируются на:

а) термо - и реактопласты

б) слоистые, волокнистые, порошковые, газовоздушные

в) простые и сложные

8. От чего зависит прочность пластмасс?

а) от количества полимеров

б) способа получения

в) от вида наполнителя

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)

9. Дополните определение:

После формования сырые резиновые изделия подвергают

а) спеканию

б) напылению

в) вулканизации

10. Из предложенных вариантов выберите компоненты, входящие в состав

резины:

а) сера

б) мягчители

в) каучук

г) все перечисленные

11. Какие из перечисленных пластмасс применимы для изготовления деталей,

работающие в условиях ударных, изгибающих и скручивающих нагрузок

(шкивы, маховики, стойки, фланцы, рукоятки и др.).

а) волокниты

б) порошковые

в) термопластичные

г) текстолит

12. Дополните определение:

Температура, при которой масло теряет свою, _____1___ т.е. загустевает

настолько, что в стандартной пробирке при испытании после наклона под углом

___2___ остается неподвижным в течение ___3____минуты, называется

температурой застывания

а) 1 – стойкость , 2 – 50°, 3 - одной

б) 1 – текучесть, 2 – 60°, 3 – одной

в) 1 – вязкость , 2 – 30°, 3 – одной

г) 1 – подвижность, 2 – 45°, 3 - одной

4 уровень (правильный ответ 1балл)

13. По следующему описанию определите компонент пластмасс: Компанент

повышает пластичность, эластичность, уменьшают жесткость, облегчают

обработку пластмасс.

а) стабилизатор

б) наполнитель

в) пластификатор

г) полимер

14. Выберите смазывающий материал для малых и средних станков

а) солидол

б) индустриальное масло

в) графит

г) пресс-солидол

5 уровень (правильный ответ 1балл)

15. Определите правильную строку

а) Пластмассы перерабатывают в изделия различными способами: литье (под

давлением и свободное), прессование (компрессионное и литьевое), экструзия

(непрерывное выдавливание), сварка, вакуумное формование, обработка

резанием.

б) Пластмассы перерабатывают в изделия различными способами: прессование

холодное и горячее, литье под давлением, шприцевание.

в) Пластмассы перерабатывают в изделия различными способами: литье, сварка,

штамповка

16. По предложенному описанию определите вид материала:

При применении этих материалов в машинах уменьшается износ трущихся

поверхностей, происходит охлаждение нагретых деталей, они предохраняются

от коррозии, увеличивается безотказность и надежность их работы

а) пластмассы

б) герметики

в) смазочные материалы

г) резина

Эталоны ответов (тест №7)

№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Вариант ответа

а в б б а в б в в г а г в б а в

Оценка уровней учебных достижений учащихся в 10 – бальной системе

Показатели оценки текстовых заданий

Уровень учебных

достижений Баллы

I (низкий) 1 -2

II (удовлетворительный) 3-4

III (средний) 5-6

IV (достаточный) 7-8

V (высокий) 9- 10

Уровень Баллы Степень выполнения заданий

I 1 Выполнено два задания из первых восьми

2 Выполнено четыре задания из первых восьми

II 3 Выполнено шесть заданий из первых восьми

4 Выполнено восемь заданий из первых восьми

III 5 Выполнено десять заданий

6 Выполнено двенадцать заданий

IV 7 Выполнено тринадцать заданий

8 Выполнено четырнадцать заданий

V 9 Выполнено пятнадцать заданий

10 Выполнены все задания

3.1.2. Перечень практических работ по темам дисциплины:

- Изучение конструкции  металлографического микроскопа и методами приготовления шлифов.

- Изучение  устройства  автоматического пресса ТШ и методикой определения твердости по Бринеллю

- Изучение устройства твердомера ТК и методикой определения твердости по Роквеллу

- Изучение  микроструктуры железо-углеродистых сплавов

- Изучение структуры стали после термической   обработки

- Изучение и зарисовка микроструктуры легированных сталей

- Изучение и зарисовка микроструктуры чугунов

- Изучение и зарисовка микроструктуры медных сплавов

- Изучение и зарисовка  микроструктуры алюминиевых сплавов

- Изучение и зарисовка антифрикционных сплавов

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Механические свойства металлов и методы испытания

2. Способы закалки, закалочные среды.

3. Типы сплавов. Значение диаграмм состояния.

4. Влияние легирующих элементов на свойства конструкционных сталей.

5. Понятие о стали углеродистой и легированной

6. Неметаллические неорганические материалы (керамика, стекло, ситаллы).

7. Физические, химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства.

8. Термореактивные и термопластичные полимеры

9. Цели применения термической и химико - термической обработки стали и их виды.

10. Производство чугунов. Классификация и структура чугунов.

11. Диаграммы состояния сплавов, линии, точки, структуры, свойства

12. Виды отпуска и свойства материалов после отпуска.

13. Понятие о сплаве, компоненте, фазе, системе

14. Алюминиевые сплавы, свойства, применение марки

15. Клеящиеся материалы и герметики

16. Определение по диаграмме состояния температур плавления, затвердевания, химического состава фаз и структурных составляющих

17. Влияние углерода и примесей на свойства углеродистой стали

18. Сплавы на основе меди: латуни, бронзы и их свойства

19. Технологические свойства металлов

20. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы.

21. Коррозионная стойкость. Коррозионно-стойкие стали и сплавы.

22. Порошковые материалы

23. Классификация и область применения полимерных материалов.

24. Выбор и назначение режимов термической обработки стали

25. Углеродистые инструментальные стали, маркировка

26. Отжиг и нормализация стали.

27. Виды коррозии, методы защиты от коррозии.

28. Пластмассы и их основные свойства.

29. Понятие о термической обработке стали

30. Титан, магний и их сплавы. Свойства, марки, область применения

31. Влияние термической обработки на структуру и свойства сталей.

32. Резиновые материалы. Их свойства и применение.

33. Керамические материалы. Их свойства и применение.

34. Виды отжига. Область применения.

35. Чугуны: серый, белый, ковкий, высокопрочный. Механические, технологические, эксплуатационные свойства, область применения

36. Лакокрасочные материалы. Их классификация и применение.

37. Клеи. Их основные свойства и применение.

38. Закалка и отпуск доэвтектической стали.

39. Композиционные материалы, основные свойства, состав, классификация

40. Классификация и маркировка сталей.

Критерии оценки освоения:

При устном (письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений -  полностью усвоил учебный материал;   умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Оценки выставляются в ведомость.